## Slide 1
PTOP 용접 설비
레시피 화면 사용 설명서
그리기 · 값 설정 · 저장 · 확인까지
2026-09-07
레이저를 처음 다루시는 분도 순서대로 읽으면 됩니다.
3~5쪽은 기초 개념입니다. 이미 아시면 6쪽부터 보십시오.

## Slide 2
안내
이 자료 보는 법
3 - 5 쪽
기초 개념
레이저 용접이 어떻게 이뤄지는지. 처음이시면 여기부터.
6 - 7 쪽
화면과 작업 순서
레시피 화면 구성과 작업 순서 6단계.
8 - 17 쪽
그리기 도구 8종
무엇을 그릴 수 있고, 각각 어떤 값이 먹히는지.
18 - 24 쪽
설정 항목 사전
Scanner Parameter 창의 모든 항목 뜻과 크게/작게 효과.
24 쪽
원호 필독
잘못 설정하면 소재를 태웁니다. 원호를 쓰면 반드시.
25 - 27 쪽
실수 모음 · 체크리스트 · 이상 대응
저장이 안 될 때, 값이 안 먹을 때.
화면에 보이는 항목 이름을 그대로 썼습니다. 화면과 자료를 나란히 놓고 보십시오.

## Slide 3
기초
기초 ① 스캐너 용접이란
설비는 소재를 움직이지 않습니다. 거울 두 장을 돌려서 빛의 방향만 바꿉니다.
레이저 발진기
미러 1 (X)
미러 2 (Y)
렌즈
소재 (용접면)
1
레이저 발진기가 빛을 만듭니다.
출력(W)을 여기서 정합니다.
2
거울 두 장이 X · Y 방향을 담당합니다.
거울이 기울면 빛이 닿는 위치가 바뀝니다.
3
렌즈가 빛을 한 점에 모읍니다.
이 점이 소재에 닿아 녹입니다.
4
거울은 아주 빠르지만 무게가 있습니다.
명령보다 조금 늦게 따라옵니다. -> Delay 항목이 필요한 이유

## Slide 4
기초
기초 ② 이동(점프)과 용접(마크)
레시피에 그린 선은 '용접할 곳'이고, 그 사이는 '그냥 이동'입니다.
원점(0,0)
① 이동(점프)
② 용접(마크)
③ 다시 이동
구분 | 무엇 | 레이저 | 속도 항목
점프 (이동) | 다음 용접 위치로 옮겨가는 구간 | 꺼짐 | Jump Speed(mm/s)
마크 (용접) | 실제로 녹이는 구간 | 켜짐 | Mark Speed(mm/s)
왜 중요한가
점프 구간에서 레이저가 켜지면 용접하면 안 되는 곳을 태웁니다.
이 켜지고 꺼지는 시점을 미세 조정하는 값이 Laser On Delay / Laser Off Delay 입니다. (20쪽)
원점(0,0)은 스캐너의 기준 위치입니다. 작업이 끝나면 여기로 돌아옵니다.

## Slide 5
기초
기초 ③ 속도 · 파워 · 흔들기
비드(용접 자국)의 폭과 깊이를 정하는 세 가지입니다.
빠름 / 저출력
표준
느림 / 고출력
속도를 낮추거나 파워를 올리면 비드가 넓고 깊어집니다
속도 · 파워에 따른 비드 변화
속도 Mark Speed(mm/s)
느릴수록 한 곳에 오래 머물러 깊어집니다.
파워 Laser Power
높을수록 깊고 넓어집니다.
흔들기 Wobbel
좌우로 흔들어 폭을 넓힙니다. 깊이는 얕아집니다.
세 가지는 서로 영향을 줍니다. 하나만 크게 바꾸지 말고 조금씩 조정하십시오.

## Slide 6
화면
레시피 화면 구성
화면은 크게 세 구역입니다.
①
캔버스 (가운데)
· 용접할 형상을 그리는 곳
· 왼쪽 툴바에서 도구를 고르고 그립니다
· 그린 객체를 클릭하면 속성이 나옵니다
②
객체 속성 (선택한 도형)
· Geometry - 위치 · 반지름 · 각도 · Length[mm]
· Pen > Parameter ID - 어떤 설정을 쓸지 지정
· Enable Mark - 끄면 이 객체는 용접 제외
③
Scanner Parameter (설정값)
· Parameter ID 별로 값이 따로 저장됩니다
· Speed / Laser / Delay / Wobbel / Ramping
· 18~21쪽에 항목별 설명이 있습니다
가장 많이 하는 실수
Parameter ID 를 여러 개 쓰면 ID 마다 값이 따로입니다. ID 1 만 고치고 ID 2 를 그대로 두면, ID 2 를 쓰는 객체는 예전 값으로 용접됩니다.

## Slide 7
순서
작업 순서
이 순서대로만 하시면 됩니다.
1
Manual 로 전환하고 Engineer 권한으로 로그인
Auto 상태이거나 권한이 낮으면 값이 저장되지 않습니다. (24쪽)
2
레시피 목록에서 작업할 레시피를 선택
선택한 레시피와 현재 활성 레시피가 같아야 저장됩니다.
3
캔버스에 형상을 그린다
도구는 8종. 무엇을 쓸지는 8~24쪽 참조.
4
객체를 클릭해 Parameter ID 를 지정
같은 조건으로 용접할 객체끼리 같은 ID 를 줍니다.
5
Scanner Parameter 에서 그 ID 의 값을 설정
속도 · 파워 · Delay · 필요하면 Wobbel / Ramping.
6
저장하고, 다시 불러와 값이 남았는지 확인
저장 직후 화면만 보지 마시고 반드시 재로드해 확인하십시오.
값을 바꾸기 전에 현재 값을 메모해 두십시오. 되돌릴 때 필요합니다.

## Slide 8
도구
그릴 수 있는 도구 8종
레시피에서 그린 것 중 아래 8종만 실제로 용접됩니다.
원점
1. Line / PolyLine
직선 · Line, PolyLine
원점
2. Dot
점 · Dot
원점
중심점
3. Arc / Circle
원호 · 원 · Arc2P (2점), ArcCR (중심+반지름)
원점
지나갈 점 3개를 찍어 원호를 만듭니다
4. Arc3Point
3점 원호 · Arc3P123, Arc3P132
원점
5. Spline
나선 · Spline
원점
6. SnowMan
스노우맨 · SnowMan
원점
7. ZigZag
지그재그 · ZigZag
원점
여러 객체를 하나로 묶은 것
8. Group
묶음 · 여러 객체 선택 후 그룹
용접 (레이저 켜짐 - 정상)
이동 (레이저 꺼짐 - 정상)
이상 발광 (레이저 켜진 채 이동)
Ellipse(타원) · Rectangle(사각형) 으로 그린 객체는 용접되지 않습니다. 사용하지 마십시오.

## Slide 9
적용표
도구별로 먹히는 설정이 다릅니다
값을 바꿔도 효과가 없는 조합이 있습니다. 조정 전에 여기서 확인하십시오.
도구 | Ramping | Wobbel | SnowMan | Zigzag | Number Of Count | 비고
1. Line / PolyLine | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 가장 자유롭게 조합 가능
2. Dot | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 적용 | Spot Shot Time 으로만 조정
3. Arc / Circle | 주의 | 적용 | 적용 | 미적용 | 적용 | Arc Ramping Interval 확인 필수
4. Arc3Point | 주의 | 적용 | 적용 | 미적용 | 적용 | Arc 와 동일한 주의
5. Spline | 미적용 | 무시됨 | 미적용 | 미적용 | 적용 | 와블을 켜도 꺼집니다
6. SnowMan | 미적용 | 객체값 | 객체값 | 미적용 | 적용 | 객체 속성이 우선
7. ZigZag | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 직선용 | 적용 | Zigzag 그룹은 Line 용
8. Group | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 부모 ID 조건으로 통일
'미적용' 은 값을 바꿔도 결과가 달라지지 않는다는 뜻입니다. 조정 시간을 낭비하지 마십시오.
빨간 '주의' 두 칸(Arc · Arc3Point 의 Ramping)은 잘못 설정하면 소재를 태웁니다. 24쪽 필독.

## Slide 10
화면 툴 : Line, PolyLine
1. Line / PolyLine (직선)
시작점에서 끝점까지 직선으로 용접합니다. 가장 많이 쓰는 형상입니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Ramping (Start/End Distance) | 적용 | 선 길이를 넘으면 설비가 걸러줍니다
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 좌우로 흔들어 비드 폭을 넓힙니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 직선에 스노우맨 궤적을 입힙니다
Zigzag (Use Zigzag) | 적용 | 직선에 지그재그 궤적을 입힙니다
Number Of Count | 적용 | 같은 형상을 여러 번 반복
Arc Ramping Interval | 미적용 | 원호 전용이라 직선에는 영향 없음
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 사용
Start 2 / End 2
원점(0,0)
OK
와블 사용
Transversal 1.0
안전
직선의 램핑은 거리 합이 선 길이를 넘으면 설비가 알아서 램핑을 적용하지 않습니다. 원호와 달리 별도로 검산하지 않아도 됩니다.

## Slide 11
화면 툴 : Dot
2. Dot (점)
한 지점에 정지한 채로 정해진 시간만큼 발광합니다. 점 용접에 사용합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Spot Shot Time (msec) | 적용 | 발광 시간 - 이 값이 점의 크기를 정합니다
Laser Power(%) | 적용 | 출력
Number Of Count | 적용 | 같은 자리에 여러 번
Ramping 전체 | 미적용 | 이동이 없으므로 램핑 개념이 없습니다
Wobbel 전체 | 미적용 | 흔들 경로가 없습니다
Mark Speed | 미적용 | 이동하지 않으므로 무관
원점(0,0)
OK
짧게
Spot Shot Time 작게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
길게
과입열 · 관통 주의
참고
Dot 은 램핑 · 와블 파라미터를 아무리 바꿔도 결과가 달라지지 않습니다. Spot Shot Time 과 Laser Power 만 조정하십시오.

## Slide 12
화면 툴 : Arc2P (2점), ArcCR (중심+반지름)
3. Arc / Circle (원호 · 원)
중심점을 기준으로 정해진 각도만큼 돌면서 용접합니다.
원점
중심점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Arc Ramping Interval(mm) | 주의 | 0 이면 안 됩니다 - 24쪽 참조
Ramping (Start/End Distance) | 주의 | 합이 Length[mm] 의 절반 이하
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 원호에도 그대로 적용됩니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 켜면 Wobbel 대신 스노우맨 궤적
Number Of Count | 적용 | 같은 원호를 여러 번
Zigzag (Use Zigzag) | 미적용 | 직선 전용입니다
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 정상
Interval 0.1 / 2+2
원점(0,0)
NG
Interval 이 0
Interval 0 / 거리 입력
주의
Arc Ramping Interval 이 0 인 상태에서 Start/End Distance 를 넣으면 레이저가 켜진 채 원점(0,0)까지 이동합니다. 24쪽을 반드시 확인하십시오.

## Slide 13
화면 툴 : Arc3P123, Arc3P132
4. Arc3Point (3점 원호)
지나갈 점 3개를 찍으면 그 점들을 지나는 원호를 만들어 용접합니다.
원점
지나갈 점 3개를 찍어 원호를 만듭니다
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Arc Ramping Interval(mm) | 주의 | Arc 와 동일하게 0 이면 안 됩니다
Ramping (Start/End Distance) | 주의 | Arc 와 동일한 주의사항
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 적용됩니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 적용됩니다
Number Of Count | 적용 | 반복
Zigzag (Use Zigzag) | 미적용 | 직선 전용입니다
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 정상
Interval 0.1 / 거리 확인
원점(0,0)
NG
Interval 이 0
Interval 0 / 거리 입력
주의
3점 원호는 Arc 와 똑같은 주의사항이 적용됩니다. Arc 만 확인하고 3점 원호를 빠뜨리면 같은 현상이 발생합니다.

## Slide 14
화면 툴 : Spline
5. Spline (나선)
바깥에서 안쪽으로(또는 반대로) 소용돌이 모양을 그리며 용접합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Ramping 전체 | 미적용 | 나선에는 램핑이 구현되어 있지 않습니다
Wobbel 전체 | 무시 | 켜도 설비가 강제로 끕니다
SnowMan 전체 | 미적용 | 적용되지 않습니다
형상(감는 수 · 방향) | 적용 | 객체 속성에서 조정합니다
원점(0,0)
OK
적게 감기
형상 속성
원점(0,0)
OK
표준
형상 속성
원점(0,0)
Use Wobbel 을 켜도 형상은 같습니다
해당없음
Use Wobbel 켬
형상 변화 없음
혼동 주의
Spline 은 Use Wobbel 을 켜도 설비가 와블을 강제로 끕니다. 비드 폭은 Laser Power 와 Mark Speed 로 조정하십시오.

## Slide 15
화면 툴 : SnowMan
6. SnowMan (스노우맨)
직선을 따라가면서 눈사람 모양(머리+몸통)의 궤적을 그립니다. 현재 현장에서는 사용하지 않습니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
객체 속성 (Angle, Head/Body 반지름) | 적용 | SnowMan 객체 자신의 값을 씁니다
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Scanner Parameter 의 Wobbel | 미적용 | 객체 속성이 우선입니다
Ramping 전체 | 미적용 | 구현되어 있지 않습니다
원점(0,0)
OK
작게
Head/Body 반지름 작게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
크게
입열 분산 주의
확인 필요
SnowMan 은 용접이 끝난 뒤 위치 정보를 갱신하지 않습니다. 바로 다음 객체의 시작 위치가 어긋날 수 있어, 사용 전 담당자와 협의하십시오.

## Slide 16
화면 툴 : ZigZag
7. ZigZag (지그재그)
직선과 원호를 번갈아 그리며 지그재그로 진행합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
객체 속성 (폭 · 개수) | 적용 | ZigZag 객체 자신의 값
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Ramping 전체 | 미적용 | 구현되어 있지 않습니다
Zigzag 그룹 (Use Zigzag 외) | 직선용 | ZigZag 툴이 아니라 Line 에 적용됩니다
원점(0,0)
OK
촘촘하게
개수 많게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
성기게
개수 적게
이름 혼동 주의
Scanner Parameter 의 Zigzag 그룹(Use Zigzag 등)은 ZigZag 툴이 아니라 Line(직선)에 지그재그 궤적을 입히는 설정입니다. 서로 다른 기능입니다.

## Slide 17
화면 툴 : 여러 객체 선택 후 그룹
8. Group (묶음)
여러 객체를 하나로 묶습니다. 묶음 안의 객체는 부모의 Parameter ID 조건으로 용접됩니다.
원점
여러 객체를 하나로 묶은 것
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
부모의 Parameter ID | 적용 | 묶음 안 객체는 개별 ID 를 쓰지 않습니다
Marking Count | 적용 | 묶음 전체를 반복하는 횟수
Ramping (묶음 램핑 사용 시) | 적용 | 묶음 전체 길이를 기준으로 램핑
Number Of Count | 적용 | 반복
Wobbel / SnowMan | 적용 | 부모 조건이 서브 객체에 적용됩니다
원점(0,0)
Marking Count = 1
OK
1 회
Marking Count 1
원점(0,0)
Marking Count = 2
OK
2 회
Marking Count 2
원점(0,0)
묶음 전체 길이 기준으로 램핑
OK
묶음 램핑
전체 길이 기준
안전
묶음 램핑은 Interval 이 0 이어도 설비가 최소값으로 보정합니다. 원호를 낱개로 쓸 때와 달리 이 경로는 안전합니다.

## Slide 18
항목 사전
설정 항목 ① 속도 · 레이저
Scanner Parameter 창의 Speed / Laser 그룹입니다.
화면 항목 | 뜻 | 크게 하면 | 작게 하면
Mark Speed(mm/s) | 용접하면서 이동하는 속도 | 얕고 좁아짐 · 사이클 빠름 | 깊고 넓어짐 · 과입열 주의
Jump Speed(mm/s) | 용접 안 하고 이동하는 속도 | 사이클 빠름 · 시작점 흔들릴 수 있음 | 안정적 · 사이클 느림
Spot Shot Time (msec) | Dot 도구의 발광 시간 | 점이 커지고 깊어짐 | 점이 작아짐
Laser Power (첫 번째) | 중심빔 출력 | 깊고 넓어짐 | 얕아짐
Laser Power (두 번째) | 링빔 출력 | 현 설비는 단일 발진기 - 담당자 확인 필요 | 
Laser Frequency(kHz) | 펄스 주파수 | 연속에 가까워짐 | 펄스가 띄엄띄엄
Laser Duty(%) | 펄스가 켜져 있는 비율 | 평균 출력 높아짐 | 평균 출력 낮아짐
Number Of Count | 같은 형상을 반복하는 횟수 | 여러 번 겹쳐 용접 · 시간 증가 | 1 = 한 번만
Laser Power 단위 주의
화면 항목 이름에는 (%) 라고 적혀 있지만, 실제로는 와트(W) 값을 넣습니다. 예: 467 은 467 W 입니다. 100 이하로 넣어야 한다고 오해하지 마십시오.

## Slide 19
항목 사전 보충
Laser Frequency · Pulse Duration 주의
이 두 항목은 다른 항목과 동작이 다릅니다. 값을 넣기 전에 읽어주십시오.
①
소수점은 넣어도 버려집니다
화면에는 0.2 ~ 5 로 소수 입력이 되지만, 설비 안에서는 소수점을 버리고 정수만 사용합니다.
화면에 넣은 값 | 실제로 쓰이는 값
0.2 | 0 (비정상)
0.5 | 0 (비정상)
2.5 | 2
4.9 | 4
3 | 3 (정상)
소수점 없는 정수로 넣으십시오.
1 미만을 넣으면 0 이 되어 값이 비정상 처리됩니다.
②
가장 먼저 그린 객체의 값만 적용됩니다
한 페이지에서 Parameter ID 를 여러 개 써도, 이 두 항목만은 먼저 그린 객체의 ID 값이 전체에 적용됩니다.
설정 항목 | 객체(ID)마다 따로 적용되나
Laser Power | 적용됨
Mark / Jump Speed | 적용됨
각종 Delay · Wobbel · Ramping | 적용됨
Number Of Count | 적용됨
Laser Frequency | 첫 객체 값이 전체 적용
Laser Pulse Duration | 첫 객체 값이 전체 적용
Frequency 를 다르게 줘야 한다면
ID 를 나누지 말고 페이지 또는 레시피를 나누십시오.
두 항목 모두 현재 설비 소프트웨어의 동작입니다. 설정으로 바꿀 수 있는 것이 아닙니다. 다른 항목(Power · Speed · Delay 등)은 객체마다 정상 적용되니 그대로 쓰시면 됩니다.

## Slide 20
항목 사전
설정 항목 ② Delay (지연)
거울이 명령보다 늦게 따라오기 때문에, 그 차이를 메우는 값입니다.
원점(0,0)
음수 On Delay
= 미리 켬
명령보다 미러가 늦게 따라옵니다.
그 차이를 Delay 로 맞춥니다.
화면 항목 | 뜻 | 값을 잘못 주면
Laser On Delay(㎲) | 용접 시작 대비 레이저를 켜는 시점. 음수 = 미리 켬 | 음수로 크면 이동 구간에서 발광
Laser Off Delay(㎲) | 용접 끝 대비 끄는 시점. 0 이상만 입력됩니다 | 크면 끝부분 과입열
Jump Delay(㎲) | 이동 후 거울이 멈출 때까지 대기 | 0 이면 시작점이 흔들림
Mark Delay(㎲) | 용접 끝난 뒤 대기 | 0 이면 끝점이 흔들림
Polygon Delay(㎲) | 꺾이는 지점에서 대기. 원호를 잘게 나눈 이음매에도 적용 | 0 이면 모서리 · 원호가 흔들림
원점(0,0)
시작점이 흔들립니다
주의
Jump Delay 0
시작점 흔들림
원점(0,0)
OK
Jump Delay 적정
안정
Delay 는 눈에 잘 안 보이지만 결과를 크게 바꿉니다
· 값이 너무 작으면 : 시작 · 끝 · 모서리가 흔들리고 정확도가 떨어집니다.
· 값이 너무 크면 : 그 자리에 오래 머물러 과입열이 생기고 사이클이 느려집니다.
· 한 번에 크게 바꾸지 마시고 100㎲ 단위로 조금씩 조정하며 비드를 확인하십시오.

## Slide 21
항목 사전
설정 항목 ③ Wobbel (흔들기)
용접선을 따라가면서 좌우로 흔들어 비드 폭을 넓힙니다. 틈(갭)이 있을 때 씁니다.
화면 항목 | 뜻 | 크게 하면 | 작게 하면
Use Wobbel | 흔들기 사용 여부 | 체크하면 아래 값이 적용됩니다 | 
Transversal(mm) | 진행방향과 수직인 흔들림 폭 | 비드가 넓어짐 · 깊이는 얕아짐 | 좁고 깊음
Longditudinal(mm) | 진행방향과 수평인 흔들림 폭. 0 이면 단순 좌우 흔들림 | 타원 궤적 | 직선에 가까운 흔들림
Wobbel Frequency | 1초에 흔드는 횟수(Hz) | 촘촘한 비드 | 궤적 자국이 비드에 남음
Wobbel Shape | 궤적 모양 : Ellipse / Vertical8 / Horizontal8 |  | 
원점(0,0)
OK
진폭 0.3
좁음 · 갭이 작을 때
원점(0,0)
OK
진폭 1.0
표준 · 갭 브리징
원점(0,0)
주의
진폭 3.0
넓음 · 관통 저하 주의
원점(0,0)
주의
주파수 낮음
궤적이 비드에 남음
Spline(나선) 은 Use Wobbel 을 켜도 설비가 강제로 끕니다. 형상이 바뀌지 않습니다.

## Slide 22
항목 사전
설정 항목 ④ Ramping (출력 서서히 올리고 내리기)
시작과 끝에서 출력을 서서히 바꿔 시작 구멍 · 끝 크레이터를 줄입니다.
화면 항목 | 뜻 | 주의
Start Power(%) | 시작 구간의 출력 비율 | 100 이면 램핑 없는 것과 같음
Start Distance(mm) | 시작에서 출력을 올리는 구간 길이 | 0 이면 램핑을 쓰지 않음
End Power(%) | 끝 구간의 출력 비율 | 
End Distance(mm) | 끝에서 출력을 내리는 구간 길이 | 0 이면 램핑을 쓰지 않음
Arc Ramping Interval(mm) | 원호를 잘게 나누는 간격. 원호 · 3점 원호 전용 | 0 이면 안 됩니다 - 24쪽 필독
Use Power Profile / ID | 현재 사용하지 않습니다 | 
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 사용
부드럽게 올리고 내림
원점(0,0)
NG
Interval 이 0
출사 경로가 깨집니다
원점(0,0)
NG
거리가 너무 김
정해진 각도를 넘어 회전
램핑이 꼭 필요하지 않으면 Start Distance = 0, End Distance = 0 이 가장 안전합니다.

## Slide 23
요약
값을 바꾸면 무엇이 달라지나 - 한 장 요약
바꾸는 값 | 올리면 | 내리면 | 먼저 볼 곳
Mark Speed(mm/s) | 얕고 좁은 비드 · 사이클 단축 | 깊고 넓은 비드 · 과입열 · 관통 위험 | 비드 폭과 깊이
Laser Power (W) | 깊고 넓어짐 | 얕아짐 · 미용착 위험 | 관통 여부
Wobbel Transversal(mm) | 비드 폭 넓어짐 · 깊이 얕아짐 | 좁고 깊음 | 갭 메움 정도
Wobbel Frequency(Hz) | 비드가 매끈해짐 | 흔들림 자국이 보임 | 비드 표면
Jump / Mark / Polygon Delay(㎲) | 정확해짐 · 사이클 느려짐 · 과입열 | 빨라짐 · 시작 · 끝 · 모서리 흔들림 | 시작점 · 끝점 · 모서리
Laser On Delay(㎲) 음수 방향 | 이동 구간에서 미리 발광 | 시작부가 덜 녹음 | 용접 시작 지점 앞쪽
Ramping Start/End Distance(mm) | 시작 · 끝이 부드러워짐 | 급하게 시작 · 종료 | 시작 구멍 · 끝 크레이터
Number Of Count | 여러 번 겹침 · 시간 증가 | 한 번만 | 총 사이클 타임
한 번에 한 항목만 바꾸고 결과를 확인하십시오. 두 개 이상 동시에 바꾸면 무엇 때문인지 알 수 없습니다.

## Slide 24
필독
원호(Arc · Arc3Point) 필독
Arc Ramping Interval 이 0 인 채로
Start Distance / End Distance 에 값을 넣지 마십시오.
왜 원호를 몇 조각으로 나눌지 계산할 수 없어 출사 경로가 깨집니다. 레이저가 켜진 채 원점(0,0) 방향으로 이동하며 소재를 태울 수 있습니다.
A
램핑을 쓰지 않는다면
Start Distance
0
End Distance
0
Arc Ramping Interval
무관
가장 안전합니다. 원호를 한 번에 그립니다.
B
램핑을 써야 한다면
Arc Ramping Interval
0.1
Start + End Distance
Length ÷ 2 이하
Start / End Power
공정값
Length[mm] 는 원호를 클릭하면 Geometry 에 표시됩니다. 직접 계산하지 마십시오.
Arc2P · ArcCR · Arc3P123 · Arc3P132 네 도구 모두 해당됩니다. 사용하는 Parameter ID 를 전부 확인하십시오.

## Slide 25
실수 모음
자주 헷갈리는 것 · 저장이 안 될 때
헷갈리는 것
Laser Power 의 (%)
이름은 % 지만 실제로는 와트(W) 를 넣습니다.
Zigzag 그룹
ZigZag 도구용이 아니라, Line(직선) 에 지그재그를 입히는 설정입니다.
Spline 의 Use Wobbel
켜도 설비가 강제로 끕니다. 형상이 안 바뀝니다.
Dot 의 속도 · 램핑 · 와블
전부 무효입니다. Spot Shot Time 과 Power 만 유효.
Parameter ID
ID 마다 값이 따로입니다. 하나만 고치면 다른 ID 는 그대로.
Ellipse · Rectangle
그려도 용접되지 않습니다.
이런 메시지가 뜨면
"Engineer 권한으로 로그인 하시기 바랍니다."
권한이 낮습니다. Engineer 이상으로 로그인하십시오.
"Auto 상태에서 레시피 변경 불가"
Manual 로 전환한 뒤 다시 시도하십시오.
"레시피 저장 차단 (활성 레시피와 선택된 레시피가 다릅니다)"
목록에서 저장할 레시피를 다시 선택하십시오. 그대로 저장하면 다른 레시피가 덮어써집니다.

## Slide 26
체크리스트
작업 전 체크리스트
레시피를 저장하기 전에 확인하십시오.
Manual 상태이고 Engineer 권한으로 로그인되어 있다.
목록에서 선택한 레시피가 현재 활성 레시피와 같다.
그린 객체 중 Ellipse(타원) · Rectangle(사각형) 이 없다.
객체마다 Parameter ID 를 지정했다.
사용하는 모든 Parameter ID 의 값을 확인했다. (하나만 고치지 않았다)
원호가 있다면 Arc Ramping Interval 이 0 이 아니다. (또는 램핑 거리가 0)
램핑을 쓰는 원호는 거리 합이 Length[mm] 의 절반 이하다.
적용되지 않는 항목을 조정하고 있지 않다. (9쪽 표 확인)
저장 후 레시피를 다시 불러와 값이 유지되는지 확인했다.
값을 바꾸기 전 현재 값을 메모해 두면, 결과가 나쁠 때 바로 되돌릴 수 있습니다.

## Slide 27
대응
이상이 생기면
1
즉시 정지
설비를 정지하고 레이저 출사를 차단합니다. 소재 손상 범위를 확인합니다.
2
무엇을 그렸는지 확인
이상이 난 구간이 어떤 도구로 그린 것인지 확인합니다. 원호라면 3번으로.
3
설정 확인
그 객체의 Parameter ID 를 보고, Arc Ramping Interval 이 0 인지 확인합니다.
4
수정 후 재확인
24쪽 A 또는 B 를 적용하고 저장한 뒤, 수동 출사로 경로를 먼저 확인합니다.
담당자에게 알릴 때 함께 전달할 것
레시피 이름 · 발생 시각 · Parameter ID · 어떤 도구로 그린 객체인지 · 바꾼 값이 있다면 그 값