## Slide 1
PTOP 용접 설비
Arc(원호) 용접 설정 가이드
레이저가 원점 방향으로 출사되는 현상 예방
2026-09-07
레시피에서 Arc(원호)를 사용하는 모든 작업자가 대상입니다.

## Slide 2
현상
무슨 일이 일어났나
원점
정상 - 원호를 다 그리면 레이저가 꺼집니다.
정상
원점
이상 - 원호를 그린 뒤 레이저가 켜진 채로
원점(0,0)까지 이동하며 소재를 태웁니다.
이상
원인 (한 줄) Arc Ramping Interval 이 0 인 상태에서 Ramping 거리를 입력하면, 원호를 몇 조각으로 나눌지 계산할 수 없어 출사 경로가 깨집니다.

## Slide 3
핵심
이것만 확인하시면 됩니다
Arc Ramping Interval 이 0 인 채로
Start Distance / End Distance 에 값을 넣지 마십시오.
A
램핑을 쓰지 않는다면
Start Distance
0
End Distance
0
Arc Ramping Interval
무관
가장 안전합니다. 원호를 한 번에 그립니다.
B
램핑을 써야 한다면
Arc Ramping Interval
0.1
Start Distance + End Distance
Length ÷ 2 이하
Start / End Power
공정값
Length 는 Arc 속성에서 바로 읽을 수 있습니다. 5쪽 참조.
두 방법 중 하나만 지키면 이번 현상은 발생하지 않습니다.

## Slide 4
설정 위치
화면 어디를 보나
값을 바꾸려면 Manual 상태여야 하고, 변경 후 반드시 저장하십시오.
1. Scanner Parameter 창
Ramping 그룹에서 아래 항목을 확인합니다.
항목 (화면 표시 그대로) | 확인할 값
Arc Ramping Interval(mm) | 0 이면 안 됨 -> 0.1
Start Distance(mm) | 램핑 안 쓰면 0
End Distance(mm) | 램핑 안 쓰면 0
Start Power(%) | 공정값
End Power(%) | 공정값
2. Arc 객체 속성
캔버스에서 원호를 클릭하면 오른쪽에 표시됩니다.
Geometry 항목 | 의미
Length[mm] | 원호의 실제 길이 - 이 값을 씁니다
Radius | 반지름
Sweep Angle[deg] | 회전 각도
Direction | 회전 방향 (CW / CCW)
Enable Mark | 체크 해제 시 출사 제외
Length[mm] 는 설비가 계산해서 보여주는 값입니다. 직접 계산하지 마시고 화면 값을 그대로 읽으십시오.

## Slide 5
케이스 B
램핑을 쓸 때 - 거리 정하는 법
Start Distance + End Distance ≤ Length[mm] ÷ 2
1
원호를 클릭한다
캔버스에서 대상 Arc 를 선택합니다.
2
Length[mm] 를 읽는다
Geometry 그룹에 표시된 값. 예) 15.71
3
절반을 구한다
15.71 ÷ 2 = 7.85 -> 두 거리의 합은 7.8 이하
4
나눠서 입력한다
Start 2 / End 2 처럼 여유 있게. 합이 7.8 을 넘지 않게.
5
Interval 을 확인한다
Arc Ramping Interval = 0.1 (0 이면 안 됩니다)
원점
Length 15.71 / Start 2 / End 2 / Interval 0.1
시작·끝에서 출력이 서서히 오르내립니다.
합이 Length 를 넘으면 설비가 걸러주지 않습니다. 반드시 직접 확인하십시오.

## Slide 6
비교
설정에 따라 이렇게 달라집니다
모두 같은 원호(Length 15.71mm)에 설정만 바꾼 결과입니다.
원점
OK
램핑 안 씀
Start 0 / End 0
원호를 한 번에 그립니다. 가장 안전.
원점
OK
램핑 정상
Interval 0.1 / 2 + 2
시작·끝 출력이 부드럽게 변합니다.
원점
NG
거리가 너무 김
Interval 0.1 / 10 + 10
정해진 각도를 지나쳐 더 돌면서 태웁니다.
원점
NG
Interval 이 0
Interval 0 / 10 + 10
레이저가 켜진 채 원점까지 이동합니다.
용접 (레이저 켜짐 - 정상)
이동 (레이저 꺼짐 - 정상)
이상 발광 (레이저 켜진 채 이동)
와블(Wobbel) 사용 여부는 위 결과에 영향을 주지 않습니다. 램핑 설정만 보시면 됩니다.

## Slide 7
참고
참고 - 와블(Wobbel) 값의 크고 작음
이번 현상과는 무관합니다. 비드 품질 조정용 참고 자료입니다.
Transversal(mm)
진폭 - 좌우로 흔드는 폭
원점
OK
0.3
좁음 - 갭이 작을 때
원점
OK
1.0
표준 - 갭 브리징
원점
주의
3.0
넓음 - 입열 분산, 관통 저하 주의
Wobbel Frequency
흔드는 속도 (Mark Speed 100mm/s 기준)
원점
주의
50
성김 - 궤적이 비드에 남음
원점
OK
150
표준 - 균일한 비드
원점
OK
300
조밀 - 스캐너 한계
용접 경로
이동
와블 궤적 (좌우로 흔들리는 실제 경로)

## Slide 8
체크리스트
작업 전 체크리스트
Arc(원호)가 들어간 레시피를 저장하기 전에 확인하십시오.
레시피에 Arc(원호) 객체가 있는지 확인했다.
Scanner Parameter > Ramping 에서 Arc Ramping Interval(mm) 값을 확인했다.
램핑을 쓰지 않는다면 Start Distance = 0, End Distance = 0 으로 두었다.
램핑을 쓴다면 Arc Ramping Interval 을 0.1 로 넣었다.
램핑을 쓴다면 Start + End 합이 Arc 의 Length[mm] 의 절반 이하인지 확인했다.
사용하는 모든 Parameter ID 에 대해 위 항목을 확인했다.
변경 후 레시피를 저장했다.
저장 후 레시피를 다시 불러와 값이 유지되는지 확인했다.
Parameter ID 를 여러 개 쓰는 레시피는 ID 마다 값이 따로입니다. 하나만 고치고 넘어가면 다른 ID 에서 같은 현상이 재발합니다.

## Slide 9
대응
이상이 발생하면
1
즉시 정지
설비를 정지하고 레이저 출사를 차단합니다. 소재 손상 범위를 확인합니다.
2
설정 확인
해당 레시피의 Arc Ramping Interval(mm) 값을 확인합니다. 0 이면 이번 건과 동일한 원인입니다.
3
값 수정
3쪽의 A 또는 B 중 하나를 적용하고 저장합니다.
4
재확인
저장 후 레시피를 다시 불러오고, 수동 출사로 경로를 먼저 확인합니다.
재현되거나 원인이 다르다고 판단되면 설비 담당자에게 로그와 함께 문의하십시오. (레시피명 · 발생 시각 · Parameter ID)