## Slide 1
PTOP 용접 설비
Draw 타입별 용접 설정 가이드
직선 · 점 · 원호 · 나선 · 지그재그 · 묶음 - 8개 타입 전체
2026-09-07
타입마다 적용되는 파라미터가 다릅니다. 사용하는 타입의 쪽을 확인하십시오.

## Slide 2
전체 지도
출사되는 8개 타입
레시피에서 그린 객체 중 아래 8종만 실제로 용접됩니다.
원점
1. Line / PolyLine
직선 · Line, PolyLine
원점
2. Dot
점 · Dot
원점
중심점
3. Arc / Circle
원호 · 원 · Arc2P (2점), ArcCR (중심+반지름)
원점
지나갈 점 3개를 찍어 원호를 만듭니다
4. Arc3Point
3점 원호 · Arc3P123, Arc3P132
원점
5. Spline
나선 · Spline
원점
6. SnowMan
스노우맨 · SnowMan
원점
7. ZigZag
지그재그 · ZigZag
원점
여러 객체를 하나로 묶은 것
8. Group
묶음 · 여러 객체 선택 후 그룹
용접 (레이저 켜짐 - 정상)
이동 (레이저 꺼짐 - 정상)
이상 발광 (레이저 켜진 채 이동)
Ellipse(타원) · Rectangle(사각형) 툴로 그린 객체는 용접되지 않습니다. 사용하지 마십시오.

## Slide 3
한눈에
타입별 파라미터 적용표
값을 바꿔도 효과가 없는 조합이 있습니다. 먼저 여기서 확인하십시오.
타입 | Ramping | Wobbel | SnowMan | Zigzag | Number Of Count | 비고
1. Line / PolyLine | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 가장 자유롭게 조합 가능
2. Dot | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 적용 | Spot Shot Time 으로만 조정
3. Arc / Circle | 주의 | 적용 | 적용 | 미적용 | 적용 | Arc Ramping Interval 확인 필수
4. Arc3Point | 주의 | 적용 | 적용 | 미적용 | 적용 | Arc 와 동일한 주의
5. Spline | 미적용 | 무시됨 | 미적용 | 미적용 | 적용 | 와블을 켜도 꺼집니다
6. SnowMan | 미적용 | 객체값 | 객체값 | 미적용 | 적용 | 객체 속성이 우선
7. ZigZag | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 직선용 | 적용 | Zigzag 그룹은 Line 용
8. Group | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 부모 ID 조건으로 통일
빨간 '주의' 두 칸(Arc · Arc3Point 의 Ramping)이 이번에 현장에서 문제가 된 부분입니다. 9쪽을 확인하십시오.
'미적용' 은 값을 바꿔도 결과가 달라지지 않는다는 뜻입니다. 조정 시간을 낭비하지 마십시오.

## Slide 4
화면 툴 : Line, PolyLine
1. Line / PolyLine (직선)
시작점에서 끝점까지 직선으로 용접합니다. 가장 많이 쓰는 형상입니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Ramping (Start/End Distance) | 적용 | 선 길이를 넘으면 설비가 걸러줍니다
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 좌우로 흔들어 비드 폭을 넓힙니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 직선에 스노우맨 궤적을 입힙니다
Zigzag (Use Zigzag) | 적용 | 직선에 지그재그 궤적을 입힙니다
Number Of Count | 적용 | 같은 형상을 여러 번 반복
Arc Ramping Interval | 미적용 | 원호 전용이라 직선에는 영향 없음
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 사용
Start 2 / End 2
원점(0,0)
OK
와블 사용
Transversal 1.0
안전
직선의 램핑은 거리 합이 선 길이를 넘으면 설비가 알아서 램핑을 적용하지 않습니다. 원호와 달리 별도로 검산하지 않아도 됩니다.

## Slide 5
화면 툴 : Dot
2. Dot (점)
한 지점에 정지한 채로 정해진 시간만큼 발광합니다. 점 용접에 사용합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Spot Shot Time (msec) | 적용 | 발광 시간 - 이 값이 점의 크기를 정합니다
Laser Power(%) | 적용 | 출력
Number Of Count | 적용 | 같은 자리에 여러 번
Ramping 전체 | 미적용 | 이동이 없으므로 램핑 개념이 없습니다
Wobbel 전체 | 미적용 | 흔들 경로가 없습니다
Mark Speed | 미적용 | 이동하지 않으므로 무관
원점(0,0)
OK
짧게
Spot Shot Time 작게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
길게
과입열 · 관통 주의
참고
Dot 은 램핑 · 와블 파라미터를 아무리 바꿔도 결과가 달라지지 않습니다. Spot Shot Time 과 Laser Power 만 조정하십시오.

## Slide 6
화면 툴 : Arc2P (2점), ArcCR (중심+반지름)
3. Arc / Circle (원호 · 원)
중심점을 기준으로 정해진 각도만큼 돌면서 용접합니다.
원점
중심점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Arc Ramping Interval(mm) | 주의 | 0 이면 안 됩니다 - 9쪽 참조
Ramping (Start/End Distance) | 주의 | 합이 Length[mm] 의 절반 이하
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 원호에도 그대로 적용됩니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 켜면 Wobbel 대신 스노우맨 궤적
Number Of Count | 적용 | 같은 원호를 여러 번
Zigzag (Use Zigzag) | 미적용 | 직선 전용입니다
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 정상
Interval 0.1 / 2+2
원점(0,0)
NG
Interval 이 0
Interval 0 / 거리 입력
주의
Arc Ramping Interval 이 0 인 상태에서 Start/End Distance 를 넣으면 레이저가 켜진 채 원점(0,0)까지 이동합니다. 9쪽을 반드시 확인하십시오.

## Slide 7
화면 툴 : Arc3P123, Arc3P132
4. Arc3Point (3점 원호)
지나갈 점 3개를 찍으면 그 점들을 지나는 원호를 만들어 용접합니다.
원점
지나갈 점 3개를 찍어 원호를 만듭니다
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Arc Ramping Interval(mm) | 주의 | Arc 와 동일하게 0 이면 안 됩니다
Ramping (Start/End Distance) | 주의 | Arc 와 동일한 주의사항
Wobbel (Use Wobbel 외) | 적용 | 적용됩니다
SnowMan (Use SnowMan) | 적용 | 적용됩니다
Number Of Count | 적용 | 반복
Zigzag (Use Zigzag) | 미적용 | 직선 전용입니다
원점(0,0)
OK
램핑 없음
Start 0 / End 0
원점(0,0)
OK
램핑 정상
Interval 0.1 / 거리 확인
원점(0,0)
NG
Interval 이 0
Interval 0 / 거리 입력
주의
3점 원호는 Arc 와 똑같은 주의사항이 적용됩니다. Arc 만 확인하고 3점 원호를 빠뜨리면 같은 현상이 발생합니다.

## Slide 8
화면 툴 : Spline
5. Spline (나선)
바깥에서 안쪽으로(또는 반대로) 소용돌이 모양을 그리며 용접합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Ramping 전체 | 미적용 | 나선에는 램핑이 구현되어 있지 않습니다
Wobbel 전체 | 무시 | 켜도 설비가 강제로 끕니다
SnowMan 전체 | 미적용 | 적용되지 않습니다
형상(감는 수 · 방향) | 적용 | 객체 속성에서 조정합니다
원점(0,0)
OK
적게 감기
형상 속성
원점(0,0)
OK
표준
형상 속성
원점(0,0)
Use Wobbel 을 켜도 형상은 같습니다
해당없음
Use Wobbel 켬
형상 변화 없음
혼동 주의
Spline 은 Use Wobbel 을 켜도 설비가 와블을 강제로 끕니다. 비드 폭은 Laser Power 와 Mark Speed 로 조정하십시오.

## Slide 9
화면 툴 : SnowMan
6. SnowMan (스노우맨)
직선을 따라가면서 눈사람 모양(머리+몸통)의 궤적을 그립니다. 현재 현장에서는 사용하지 않습니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
객체 속성 (Angle, Head/Body 반지름) | 적용 | SnowMan 객체 자신의 값을 씁니다
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Scanner Parameter 의 Wobbel | 미적용 | 객체 속성이 우선입니다
Ramping 전체 | 미적용 | 구현되어 있지 않습니다
원점(0,0)
OK
작게
Head/Body 반지름 작게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
크게
입열 분산 주의
확인 필요
SnowMan 은 용접이 끝난 뒤 위치 정보를 갱신하지 않습니다. 바로 다음 객체의 시작 위치가 어긋날 수 있어, 사용 전 담당자와 협의하십시오.

## Slide 10
화면 툴 : ZigZag
7. ZigZag (지그재그)
직선과 원호를 번갈아 그리며 지그재그로 진행합니다.
원점
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
객체 속성 (폭 · 개수) | 적용 | ZigZag 객체 자신의 값
Laser Power / Mark Speed | 적용 | 출력과 속도
Number Of Count | 적용 | 반복
Ramping 전체 | 미적용 | 구현되어 있지 않습니다
Zigzag 그룹 (Use Zigzag 외) | 직선용 | ZigZag 툴이 아니라 Line 에 적용됩니다
원점(0,0)
OK
촘촘하게
개수 많게
원점(0,0)
OK
표준
공정 표준값
원점(0,0)
주의
성기게
개수 적게
이름 혼동 주의
Scanner Parameter 의 Zigzag 그룹(Use Zigzag 등)은 ZigZag 툴이 아니라 Line(직선)에 지그재그 궤적을 입히는 설정입니다. 서로 다른 기능입니다.

## Slide 11
화면 툴 : 여러 객체 선택 후 그룹
8. Group (묶음)
여러 객체를 하나로 묶습니다. 묶음 안의 객체는 부모의 Parameter ID 조건으로 용접됩니다.
원점
여러 객체를 하나로 묶은 것
기본 형상
파라미터 그룹 | 적용 | 설명
부모의 Parameter ID | 적용 | 묶음 안 객체는 개별 ID 를 쓰지 않습니다
Marking Count | 적용 | 묶음 전체를 반복하는 횟수
Ramping (묶음 램핑 사용 시) | 적용 | 묶음 전체 길이를 기준으로 램핑
Number Of Count | 적용 | 반복
Wobbel / SnowMan | 적용 | 부모 조건이 서브 객체에 적용됩니다
원점(0,0)
Marking Count = 1
OK
1 회
Marking Count 1
원점(0,0)
Marking Count = 2
OK
2 회
Marking Count 2
원점(0,0)
묶음 전체 길이 기준으로 램핑
OK
묶음 램핑
전체 길이 기준
안전
묶음 램핑은 Interval 이 0 이어도 설비가 최소값으로 보정합니다. 원호를 낱개로 쓸 때와 달리 이 경로는 안전합니다.

## Slide 12
필독
원호(Arc · Arc3Point) 주의사항
Arc Ramping Interval 이 0 인 채로
Start Distance / End Distance 에 값을 넣지 마십시오.
원인 (한 줄) 원호를 몇 조각으로 나눌지 계산할 수 없어 출사 경로가 깨집니다. 레이저가 켜진 채 원점(0,0)까지 이동합니다.
A
램핑을 쓰지 않는다면
Start Distance
0
End Distance
0
Arc Ramping Interval
무관
가장 안전합니다. 원호를 한 번에 그립니다.
B
램핑을 써야 한다면
Arc Ramping Interval
0.1
Start + End Distance
Length ÷ 2 이하
Start / End Power
공정값
Length[mm] 는 원호를 클릭하면 Geometry 에 표시됩니다. 직접 계산하지 마십시오.
Arc2P · ArcCR · Arc3P123 · Arc3P132 네 가지 툴 모두 해당됩니다. Parameter ID 마다 값이 따로이니 사용하는 ID 를 전부 확인하십시오.

## Slide 13
체크리스트
작업 전 체크리스트
레시피를 저장하기 전에 확인하십시오.
레시피에 어떤 Draw 타입이 들어 있는지 확인했다. (3쪽 적용표)
Ellipse(타원) · Rectangle(사각형) 으로 그린 객체가 없는지 확인했다.
원호(Arc · Arc3Point)가 있다면 Arc Ramping Interval(mm) 값을 확인했다.
램핑을 쓰지 않는 원호는 Start Distance = 0, End Distance = 0 으로 두었다.
램핑을 쓰는 원호는 Interval 0.1, 거리 합 ≤ Length[mm] ÷ 2 를 확인했다.
사용하는 모든 Parameter ID 에 대해 위 항목을 확인했다.
적용되지 않는 파라미터를 조정하고 있지 않은지 3쪽 표로 확인했다.
변경 후 레시피를 저장하고, 다시 불러와 값이 유지되는지 확인했다.
Parameter ID 를 여러 개 쓰는 레시피는 ID 마다 값이 따로입니다. 하나만 고치고 넘어가면 다른 ID 에서 같은 현상이 재발합니다.

## Slide 14
대응
이상이 발생하면
1
즉시 정지
설비를 정지하고 레이저 출사를 차단합니다. 소재 손상 범위를 확인합니다.
2
타입 확인
이상이 난 구간이 어떤 Draw 타입인지 확인합니다. 원호라면 3번으로.
3
설정 확인
해당 Parameter ID 의 Arc Ramping Interval(mm) 을 확인합니다. 0 이면 이번 건과 동일한 원인입니다.
4
수정 후 재확인
9쪽의 A 또는 B 를 적용하고 저장한 뒤, 수동 출사로 경로를 먼저 확인합니다.
재현되거나 원인이 다르다고 판단되면 설비 담당자에게 문의하십시오. (레시피명 · 발생 시각 · Parameter ID · Draw 타입)